# ГОСТ 14918-80

#### Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий

Сталь тонколистовая оцинкованная (ОЦ) подразделяется: 

  по назначению на группы: 

    ХШ - для холодной штамповки, 
    ХП - для холодного профилирования, 
    ПК - под окраску (дрессированная). 
    ОН - общего назначения; 

  по способу к вытяжке (сталь группы ХШ) на категории: 

    Н - нормальной вытяжки, 
    Г - глубокой вытяжки, 
    ВГ - весьма глубокой вытяжки; 

  по равномерности толщины покрытия: 

    НР - с нормальной разнотолщинностью, 
    УР - с уменьшенной разнотолщинностью; 

По согласованию потребителя с изготовителем оцинкованная сталь может изготовляться: 
    КР - с узором кристаллизации, 
    МТ - без узора кристаллизации. 

В зависимости от толщины покрытия оцинкованная сталь делится на 3 класса в соответствии с таблицей:

| Оцинкованная сталь |
| --- |
| Класс толщины | Масса 1м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, г | Толщина покрытия, мкм |
| П (повышенный) | Св. 570 до 855 включ | Св. 40 до 60 включ. |
| 1 | Св.258 до 570 включ. | Св. 18 до 40 включ |
| 2 | От 142,5 до 258 включ. | От 10 до 18 включ. |

Оцинкованную сталь изготовляют из углеродистой холоднокатаной рулонной стали с качеством поверхности по ГОСТ 16523-70. Марки стали должны соответствовать группе и категории вытяжки.