ГОСТ 22643-87

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

Дата введения 01.01.88

УДК 621.643.4 : 678.5 : 006.314 Группа Г18

Настоящий стандарт распространяется на промышленную тру¬бопроводную арматуру из пластмасс — клапаны (вентили), шаро¬вые краны, обратные клапаны на Ру от 0,25 до 1,0 МПа (от 2,5 до 10 кгс/см2) Лу от 3 до 100 мм для рабочих сред с температурой от 243 до 373 К (от минус 30 до плюс 100°С).
1. Основные параметры арматуры из пластмасс должны соот¬ветствовать указанным в табл. 1—5.

### Таблица 1 Сальниковые клапаны (вентили)

| Условное давление, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды, К (°С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса ** кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25(2,5) | 65* | От 273 (0) до 323 (50) | Фланцевое | 3,14 |
| 0,63(6,3) | 25* |  |  | 0,98 |
|  | 50* |  |  | 1,6 |
| 1,0(10) | 6 | От 243 (минус 30) до 373 (100) | Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку (склейку) | — |
|  | 10 |  |  | — |
|  | 15 |  |  | — |
|  | 20 |  |  | — |
|  | 25 |  |  | — |
|  | 32 |  |  | — |
|  | 40 |  |  | — |
|  | 50 |  |  | — |

* При новом проектировании не применять.
** Для изделий с ручным управлением. Масса изделий, не указанная в табл.1,вводится по мере освоения .

### Таблица 2 Диафрагмовые клапаны (вентили)

| Условное давление, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, К (°С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса *, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63(6,3) | 3 | От 273 (0) до 333 (60) | Муфтовое, штуцерное | — |
|  | 4 |  |  | 0,04 |
| 1,0(10) | 6 | От 243 (минус 30) до 373 (100) | Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку (склейку) | — |
|  | 10 |  |  | — |
|  | 15 |  |  | — |
|  | 20 |  |  | — |
|  | 25 |  |  | — |

* Для изделий с ручным управлением. Масса изделий, не указанная в табл. 2, вводится по мере освоения.

Примечание. Диафрагмовые клапаны (вентили) с условными проходами Dy 3, 4, и 6 имеют только ручное управление.

### Таблица 3 Сильфонные клапаны (вентили)

| Условное давление, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, К(°С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса**, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 (2,5) | 100* | От 243 (минус 30) до 373 (100) | Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку (склейку) | 16,4 |
|  | 25 |  |  | - |
|  | 32 |  |  | 2,9 |
|  | 40 |  |  | - |
|  | 50 |  |  | 7,0 |
|  | 80 |  |  | - |
|  | 100 |  |  | 15,0 |
| 1,0 (10) | 25 |  |  | - |
|  | 32 |  |  | - |
|  | 40 |  |  | - |
|  | 50 |  |  | - |
|  | 80 |  |  | - |
|  | 100 |  |  | - |

* При новом проектировании не применят.
** Для изделий с ручным управлением. Масса изделий, не указанная в табл. 3, вводится по мере освоения

### Таблица 4 Шаровые краны

| Условное давление, МПа (кгс/см²) | Условный проход D у, мм | Температура рабочей среды, К (°С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса *, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63(6,3) | 80 | От 243 (минус 30) до 373 (100) | Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку (склейку) | — |
|  | 100 |  |  | — |
| 1,0(10) | 6 |  |  | — |
|  | 10 |  |  | — |
|  | 15 |  |  | — |
|  | 20 |  |  | — |
|  | 25 |  |  | — |
|  | 32 |  |  | — |
|  | 40 |  |  | — |
|  | 50 |  |  | — |
|  | 80 |  |  | — |
|  | 100 |  |  | — |

* Для изделий с ручным управлением. Масса изделий, не указанная в табл. 4, вводится по мере освоения.

### Таблица 5 Обратные клапаны

| Условное давление, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды, К (°С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса *, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3) | 25 | От 243 (минус 30) до 373 (100) | Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку (склейку) | — |
|  | 32 |  |  | — |
|  | 40 |  |  | — |
|  | 50 |  |  | — |
|  | 80 |  |  | — |
|  | 100 |  |  | — |

* Для изделий с ручным управлением. Масса изделий, не указанная в табл. 5, вводится по мере освоения.

Примечание к табл. 1—5. В таблицах указаны предельные значения температуры рабочей среды. Фак¬тический диапазон температур приводится в нормативно-технической документации на изделия конкретного типа.

ГОСТ 22643—87 С. 

2. Арматура из пластмасс должна изготавливаться в следующих исполнениях. 

2.1. По виду привода (кроме обратных клапанов):
с ручным управлением;
пневмоприводом;
гидроприводом;
электроприводом.

2.2. По виду корпуса:
проходные (клапаны, шаровые краны);
угловые (клапаны); 
трехходовые (шаровые краны).

3. Условия эксплуатации - по ГОСТ 1515 -69.
Климатические исполнения - УЗ; У3.1; УХЛ4 по ГОСТ 9544-75.

4. Показатели надежности — по ГОСТ 27000—86.

5. Герметичность затвора — по ГОСТ 9544—75.

6. Для арматуры, документация на которую разработана до 01.01.81, допускается условное
давление 0,6 МПа (6 кгс/см² ).

7. Термины и определения — по ГОСТ 24856—81.

### С.8 ГОСТ 22643-87

| Величина | Единица |
| --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |
|  |  | международное | русское |
| ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ |
| Длина | метр | m | м |
| Масса | килограмм | kg | кг |
| Время | секунда | s | с |
| Сила электрического тока | ампер | A | А |
| Термодинамическая температура | кельвин | K | К |
| Количество вещества | моль | mol | моль |
| Сила света | кандела | cd | кд |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ |
| Плоский угол | радиан | rad | рад |
| Телесный угол | стерадиан | sr | ср |

### ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

| Величина | Единица | Выражение через основные и дополнительные единицы СИ |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |  |
|  |  | международное | русское |  |
| Частота | герц | Hz | Гц | с -1 |
| Сила | ньютон | N | н | м•кг•c-2 |
| Давление | паскаль | Ра | Па | м-¹¦ • кг•с-2 |
| Энергия | джоуль | J | Дж | м²• кг •с- 2 |
| Мощность | ватт | W | Вт | м²• кг •с-³ |
| Количество электричества | кулон | C | Кл | с •А |
| Электрическое напряжение | вольт | V | В | м² •кг•с-³ •А-¹ |
| Электрическая емкость | фарад | F | Ф | м-2 •кг-¹•с4•А² |
| Электрическое сопротивление | ом | Ω | Ом | м²•кг•с-³•А-2 |
| Электрическая проводимость | сименс | S | См | м-2•кг-¹•с³•А² |
| Поток магнитной индукции | вебер | Wb | Вб | м²•кг•с-2•А-¹ |
| Магнитная индукция | тесла | T | Тл | кг•с-2•А-2 |
| Индуктивность | генри | H | Гн | м²•кг•с-2•А-2 |
| Световой поток | люмен | lm | лм | кд•ср |
| Освещенность | люкс | lx | лк | м-2 •кд • ср |
| Активность радионуклида | беккерель | Bq | Бк | с-¹ |
| Поглощенная доза ионизирую- щего излучения | грэй | Gy | Гр | м² •с-2 |
| Эквивалентная доза излучения | зиверт | Sy | Зв | м²•с-2 |