# ГОСТ 8509-93

#### Уголки стальные горячекатаные равнополочные

| Таблица: размеры уголка и масса 1 м Номер уголка Размеры Масса 1 м, кг b t 2 20 3 4 0.89 1.15 2.5 25 3 4 1.12 1.46 2.8 28 3 1.27 3 30 3 4 1.36 1.78 3.2 3 3 4 1.46 1.91 3.5 35 3 4 5 1.60 2.10 2.58 4 40 3 4 5 1.85 2.42 2.98 4.5 45 3 4 5 2.08 2.73 3.37 5 50 3 4 5 6 2.32 3.05 3.77 4.47 5.6 56 4 5 3.44 4.25 6.3 63 4 5 6 3.90 4.81 5.72 7 70 4.5 5 6 7 8 4.87 5.38 6.39 7.39 8.37 7.5 75 5 6 7 8 9 5.80 6.89 7.96 9.02 10.07 8 80 5.5 6 7 8 6.78 7.36 8.51 9.65 | Таблица: размеры уголка и масса 1 м Номер уголка Размеры Масса 1 м, кг b t 9 90 6 7 8 9 8.33 9.64 10.93 12.2 10 100 6.5 7 8 10 12 14 16 10.06 10.79 12.25 15.10 17.90 20.63 23,3 11 110 7 8 11.89 13.50 12.5 125 8 9 10 12 14 16 15.46 17.3 19.10 22.68 26.2 29.65 14 140 9 10 12 19.41 21.45 25.50 16 160 10 11 12 14 16 18 20 24.67 27.02 29.35 34.2 38.52 43.01 47.41 18 180 11 12 30.47 33.12 20 200 12 14 16 20 25 36,97 42,80 48,65 60,08 74,02 25 250 16 18 20 30 61,55 68,86 76,11 111,44 |
| --- | --- |
| Таблица Номер уголка Предельные отклонения по массе, % I класс II класс От 2 до 7,5 включ. +3 -5 +3 -5 Свыше 7,5 ± 2,5 Уголки изготавливают длиной от 4 до 12 м: мерной длины; мерной длины с немерной в количестве не более 5% массы партии; кратной мерной длины; кратной мерной длины с немерной в количестве не более 5% массы партии; немерной длины; ограниченной длины в пределах немерной |